**Müller Akustik Foam-Line Board Klebemontage**

**Schallabsorber aus offenporigem Melaminharzschaum.**

* **Format (mm):** Länge: 600mm, 625mm, 1200mm, 1250mm   
   Breite: 600mm, 625mm, 1200mm, 1250mm

**Max Format:** B x L: 1250mm x 625mm

* **Stärke:** 25mm, 40mm, 50mm, 60mm
* **Kantenausführung:** scharfe Kante, gefaste Kante
* **Farbe:** Weiß o. Lichtgrau, RAL, NCS oder stoffkaschiert
* **Montage:** mit zugelassenem Systemkleber geklebt, Gesamtsystem B1 zertifiziert
* **Gewicht:**

30mm = ca. 225g / m²

50mm = ca. 375g / m²

80mm = ca. 600g / m²

* **Baustoffklasse: B1**
* **Absorbtionsklasse:** A bei 50mm Stärke
* **Absorbtionsgrad bei 50mm Stärke:** αw = 0,85 (H); 125Hz = 0,19; 250Hz = 0,56; 500Hz = 0,91; 1000Hz = 1,00; 2000Hz = 1,00; 4000Hz = 1,00;
* **Reinigung:** vorsichtig absaugen mit Polsterdüse

Infos unter: [www.mueller-akustik.de](http://www.mueller-akustik.de)

Leitfabrikat: Müller Akustik – Foam Line Board

**Menge: ……….. Stk EP: ……… GP: …………………**

**Mehrpreis für farbliche Beschichtung**

**Mehrpreis zur vorgenannten Position jedoch:**

**Farbe:** RAL ….., NCS ……

**Menge: ……….. Stk EP: ……… GP: …………………**

**Mehrpreis für Stoffkaschierung**

**Mehrpreis zur vorgenannten Position jedoch:**

**Stoff:** Herstellerrname / Stoffbezeichnung

**Menge: ……….. Stk EP: ……… GP: …………………**